Germanium锗

| 009146 | Powder | 99.99% | 25 g |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 g |
| 009148 | Pieces < 2 cm | 99.999% | 25 g |
|  |  |  | 100 g |
| 009149 | Pieces < 2 cm (50 Ohm cm) | 99.9999+% | 10 g |
|  |  |  | 50 g |
|  |  |  | 100 g |
|  | Please ask for other purities and forms of Germanium metal. |  |  |
| 003839 | Germanium bromide/ 99.999% | [13450-92-5] | 10 g |
|  | GeBr4/ F.W. 392.23/ m.p. 26.1/ b.p. 186.5 |  |  |
|  | R 14-34-37 S 7/8-26 |  |  |
| 003840 | Germanium chloride/ 99.999% | [10038-98-9] | 100 g |
|  | GeCl4/ F.W. 214.40/ m.p. -49/ b.p. 83/ d. 1.88 |  |  |
|  | R 14-34-37 S 7/8-26 |  |  |
| 003841 | Germanium(IV) ethoxide/ 99.995% | [14165-55-0] | 10 g |
|  | Ge(OC2H5)4/ F.W. 252.85/ liquid/ d. 1.15/ b.p. 45/ 0.5 mm |  |  |
| 003844 | Germanium(IV) oxide/ 99.999% | [1310-53-8] | 25 g |
|  | GeO2/ F.W. 104.59/ powder/ Electronic grade |  | 100 g |
| 003848 | Germanium(II) telluride/ 99.999% | [12025-39-7] | 5 g |
|  | GeTe/ F.W. 200.19/ pieces 5 7 mm |  |  |
| 002641 | Dimethyl germanium dichloride | [1529-48-2] | 5 g |
|  | (CH3)2GeCl2/ F.W. 173.57/b.p. 124 |  |  |